ICS

F

中华人民共和国国家标准

GBXXXXX —2014

聚氯乙烯单位产品能源消耗限额

The norm of energy consumption per unit product of polyvinyl chloride

（初稿）

2014-XX-XX发布

2014-XX-XX实施

中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局

中国国家标准化管理委员会

发布

- 前    言

本标准的第4.1条和4.2条是强制性的，其余为推荐性的。

本标准附录A为资料性附录。

本标准由国家发展和改革委员会资源节约和环境保护司、国家标准化管理委员会工业一部提出。

本标准由全国能源基础与管理标准化技术委员会归口。

本标准主要起草单位：中国石油和化学工业联合会、中国氯碱工业协会等。

本标准主要起草人：

聚氯乙烯单位产品能源消耗限额

- 1 范围

本标准规定了聚氯乙烯单位产品能源消耗（以下称能耗）限额的要求、统计范围和计算方法、节能管理与措施。

本标准适用于聚氯乙烯生产企业进行能耗的计算、考核，以及对新建装置的能耗控制。

2 规范性引用文件

下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

GB 5761—2006《悬浮法通用型聚氯乙烯》

GB/T 2586热量单位、符号与换算

GB/T 2589 综合能耗计算通则

GB/T 12497 三相异步电动机经济运行

GB/T 13466 交流电气传动风机（泵类、空气压缩机）系统经济运行通则

GB/T 13462 电力变压器经济运行

GB 17167 用能单位能源计量器具配备和管理通则

GB 18613 中小型三相异步电动机能效限定值及能效等级

GB 19762 清水离心泵能效限定值及节能评价值

GB 19153 容积式空气压缩机能效限定值及节能评价值

GB 19761 通风机能效限定值及节能评价值

GB 20052 三相配电变压器能效限定值及节能评价值

3 术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1聚氯乙烯树脂

通用型聚氯乙烯树脂：以悬浮聚合和本体聚合将氯乙烯单体聚合成的聚氯乙烯树脂。

糊用聚氯乙烯树脂：以乳液聚合和微悬浮聚合将氯乙烯单体聚合成的聚氯乙烯树脂。

3.2聚氯乙烯生产工艺

电石法聚氯乙烯（以下简称电石法）Carbide-Based PVC：以电石为原料生产乙炔，以乙炔和氯化氢为原料生产氯乙烯，通过聚合合成的聚氯乙烯。

乙烯法聚氯乙烯（以下简称乙烯法）Ethylene-Based PVC：以乙烯、氯气等为原料生产氯乙烯，通过聚合合成的聚氯乙烯。

单体法聚氯乙烯（以下简称单体法）Monomer-Based PVC：外购氯乙烯单体为原料，通过聚合合成的聚氯乙烯。

3.3 聚氯乙烯生产系统 the production system of polyvinyl chloride

电石法：从电石、氯气和氢气等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

乙烯法：从乙烯、氯气等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

单体法：从氯乙烯等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

联合法：从二氯乙烷、电石等原材料进入工序开始，到聚氯乙烯成品计量入库为止的有关工序组成的完整工艺过程和设备。

3.4聚氯乙烯辅助生产系统the assistant production system of polyvinyl chloride

为生产系统工艺装置配置的工艺过程、设施和设备，其中包括动力、供电、机修、供水、供气、蒸汽、采暖、制冷、仪表和厂内原料场地以及安全、环保装置。

- 3.5聚氯乙烯附属生产系统the accessory production system of polyvinyl chloride

为生产系统专门配置的生产指挥系统（厂部）和厂区内为生产服务的部门和单位，其中包括办公室、操作室、休息室、更衣室、澡堂、中控分析、成品检验、设备维修等。

- 3.6聚氯乙烯生产界区 the battery limit of polyvinyl chloride

由生产系统工艺装置、辅助生产系统和附属生产系统设施三部分组成。

- 3.7 聚氯乙烯产品能源消耗总量the total energy consumption of product polyvinyl chloride

在报告期内，聚氯乙烯产品生产全过程中的能源消耗总量，包括生产系统、辅助生产系统和附属生产系统的各种能源消耗量，不包括基建、技改项目建设所消耗能源量、生产界区内回收利用的和向外输出的能源量。

- 3.8 聚氯乙烯单位产品综合能耗Comprehensive energy consumption per product the general energy consumption for per unit product of polyvinyl chloride

用聚氯乙烯单位产量表示的综合能耗，包括直接消耗的能源量，以及分摊到该产品的辅助生产系统和附属生产系统的能源量。

- 4 技术要求

4.1 现有生产装置单位产品能耗限额值

现有聚氯乙烯生产装置单位产品能耗限额值应符合表1的要求。

表1 现有聚氯乙烯生产装置单位产品能耗限额值

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通用型聚氯乙烯树脂 | 糊用聚氯乙烯树脂 |
| 电石法单位产品综合能耗限额值（kgce/t） | 285 | 500 |
| 乙烯法单位产品综合能耗限额值（kgce/t） | 640 | 1150 |
| 单体法单位产品综合能耗限额值（kgce/t） | 230 | 435 |
| 注明：联合法参照乙烯法指标执行。(二氯乙烷裂解后同乙烯法） |  |  |

4.2 新建聚氯乙烯生产装置单位产品能耗限额准入值

新建聚氯乙烯生产装置单位产品能耗准入值应符合表2的要求。

表2 新建聚氯乙烯生产装置单位产品能耗准入值

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通用型聚氯乙烯树脂 | 糊用聚氯乙烯树脂 |
| 电石法单位产品综合能耗准入值（kgce/t） | 250 | 480 |
| 乙烯法单位产品综合能耗准入值（kgce/t） | 630 | 1000 |
| 单体法单位产品综合能耗准入值（kgce/t） | 200 | 415 |
| 注明：联合法参照乙烯法指标执行。 |  |  |

4.3 聚氯乙烯生产装置单位产品能耗先进值

聚氯乙烯生产装置单位产品能耗先进值应符合表3要求。

表3聚氯乙烯生产装置单位产品能耗先进值

| 项目 | 指标 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 通用型聚氯乙烯树脂 | 糊用聚氯乙烯树脂 |
| 电石法单位产品综合能耗先进值（kgce/t） | 240 | 450 |
| 乙烯法单位产品综合能耗先进值（kgce/t） | 620 | 950 |
| 单体法单位产品综合能耗先进值（kgce/t） | 190 | 385 |
| 注明：联合法参照乙烯法指标执行。 |  |  |

5 统计范围和计算方法

综合能耗统计范围和计算方法应符合GB2589-2008综合能耗计算通则中的规定。

- 5.1 能耗数据统计范围：

5.1.1聚氯乙烯产品生产系统能源消耗量应包括聚氯乙烯生产界区内实际消耗的一次能源量和二次能源量。耗能工质（如水、氧气、氮气、压缩空气等），不论是外购的还是自产的均不应统计在能源消耗量中。但是，在聚氯乙烯生产中耗能工质所消耗的能源，应统计在能源消耗量中。

5.1.2未包括在聚氯乙烯生产界区内的企业辅助生产系统、附属生产系统能源消耗量应按消耗比例分摊到聚氯乙烯及其他生产系统内。

5.1.3回收利用聚氯乙烯生产界区内产生的余热、余能及化学反应热，不应计入能源消耗量中。供界区外装置回收利用的，应按其实际送出的能量从本界区能耗中扣除。

5.1.4各种能源的热值应折合为统一的计量单位吨标准煤。各种能源的热值以企业在报告期内实测的热值为准。没有实测条件的，采用附录A中各种能源折标准煤参考系数。

5.1.5能源消耗量的统计、核算应包括各个生产环节和系统，既不应重复，又不应漏计。

- 5.2 综合能源消耗的计算

5.2.1通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗的计算应按4.1条款表1中规定的生产方法进行核算（改为5.2.3）。

5.2.2通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗的计算

通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗应按公式（1）计算：

Ezh= Elx×P＋Ejh   …………………（1）

式中：

Ezh----报告期内通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

Elx----报告期内氯乙烯单体单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）；

P ----报告期内通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品氯乙烯单体实际消耗，单位为吨每吨（t/t）；

Ejh----报告期内通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂聚合单元单位产品综合能耗，单位为千克标准煤每吨（kgce/t）。

外购氯乙烯单体法通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂单位产品综合能耗应按公式（2）计算：

Ezh= Ejh   ………………………（2）

5.2.3电石法氯乙烯单体单位产品综合能耗的计算

电石法氯乙烯单体单位产品综合能耗应按公式（3）计算。

Elx=[∑ni=1(esc×Ki)＋∑ni=1(efz×Ki)－∑ni=1(ehs×Ki)]/Plx………（3）

式中：

esc----报告期内电石法氯乙烯单体生产系统（包括电石破碎、乙炔制备、电石渣浆压滤、氯化氢合成、氯乙烯合成、氯乙烯精馏、回收盐酸脱吸等工序）投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

efz----报告期内电石法氯乙烯单体辅助生产系统、附属生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

ehs----报告期内电石法氯乙烯单体生产系统回收的供界区外装置利用的某种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

Ki ----某种能源折标准煤系数，单位为千克标准煤每千瓦时（kgce/kwh)或千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

- n----能源种类数；

Plx----报告期内电石法氯乙烯单体的产量，单位为吨（t）。

5.2.4乙烯法氯乙烯单体单位产品综合能耗的计算

乙烯法氯乙烯单体单位产品综合能耗应按公式（4）计算。

Elx=[∑ni=1(esc×Ki)+ ∑ni=1(efz×Ki)- ∑ni=1(ehs×Ki)]/Plx………（4）

式中：

esc----报告期内乙烯法氯乙烯单体生产系统（直接氯化、乙烯氧氯化、二氯乙烷精馏、二氯乙烷裂解、氯乙烯精馏、氯化氢回收、残液焚烧）投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

efz----报告期内乙烯法氯乙烯单体辅助生产系统、附属生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

ehs----报告期内乙烯法氯乙烯单体生产系统回收的供界区外装置利用的某种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

Ki ----某种能源折标准煤系数，单位为千克标准煤每千瓦时（kgce/kwh)或千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

- n----能源种类数；

Plx----报告期内乙烯法氯乙烯单体的产量，单位为吨（t）。

- 5.2.5通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂聚合单元单位产品综合能耗的计算

通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂聚合单元单位产品综合能耗应按公式（5）计算。

Ejh=[∑ni=1(esc×Ki)+ ∑ni=1(efz×Ki) - ∑ni=1(ehs×Ki)]/Pjx………（5）

式中：

esc----报告期内聚合单元生产系统（包括聚合、离心、干燥、单体回收、产品包装等工序）投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

efz----报告期内聚合单元辅助生产系统、附属生产系统投入的各种能源消耗实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

ehs----报告期内聚合单元生产系统回收的供界区外装置利用的某种能源实物量，单位为吨（t）或千瓦时（kwh）或立方米（m3）；

Ki ----某种能源折标准煤系数，单位为千克标准煤每千瓦时（kgce/kwh)或千克标准煤每吨（kgce/t）或千克标准煤每立方米（kgce/m3）；

- N ----能源种类数；

Pjx----报告期内通用型聚氯乙烯树脂或者糊用聚氯乙烯树脂合格产品的产量，单位为吨（t）。

- 6 节能管理与措施

6.1 节能基础管理

6.1.1企业应定期对聚氯乙烯单体综合能耗、单位产品综合能耗进行考核，并把考核指标分解落实到各基层部门，建立用能责任制度。

6.1.2企业应按要求建立能耗统计体系，建立能耗测试数据、能耗计算和考核结果的文件档案，并对文件进行受控管理。

6.1.3企业应根据GB17167的要求配备能源计量器具并建立能源计量管理制度。

- 6.2节能技术管理

6.2.1经济运行

企业应使生产通用设备达到经济运行状态，对电动机的经济运行管理应符合GB/T12497的规定；对风机、泵类和空气压缩机的经济运行管理应符合GB/T13466的规定；对电力变压器的经济运行管理应符合GB/T13462的规定。

对各种管网应加强维护管理，防止跑、冒、滴、漏的现象发生。

6.2.2为提高用能水平，应采用大型釜反应器、反应尾气回收装置、DCS微机控制及清洁生产等节能措施。

- 6.2.3耗能设备

企业应提高电机系统通用设备的能效，用高效节能设备更新淘汰高耗能设备。变电和配电应采用低压集中补偿方法，采用补偿电容，提高功率因数。

- 6.3照明系统

企业应提高照明系统的能效，电光源及镇流器应选用能效值达到相关能效标准的产品。

- （资料性附录）

各种能源折标准煤参考系数

| 能源名称 |  |  | 平均低位发热量 | 折标准煤系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原煤 |  |  | 20908(5000 kcal) kJ/kg | 0.7143 kgce/kg |
| 洗精煤 |  |  | 26344(6300 kcal) kJ/kg | 0.9000 kgce/kg |
| 其他洗煤 |  | a.洗中煤 | 8363(2000 kcal) kJ/kg | 0.2857 kgce/kg |
|  |  | b.煤泥 | 8363～12545(2000～3000 kcal) kJ/kg | 0.2857～0.4286 kgce/kg |
| 焦炭 |  |  | 28435(6800 kcal) kJ/kg | 0.9714 kgce/kg |
| 渣油 |  |  | 41816（10000 kcal）kJ/kg | 1.4286 kgce/kg |
| 纯水 |  |  | 28.43（6800 kcal）MJ/t | 0.9714kgce/t |
| 蒸汽（低压） |  |  | 3763.44（9х105kcal）MJ /t | 0.1286 kgce/kg |
| 油田天然气 |  |  | 38931(9310 kcal) kJ/m3 | 1.3300 kgce/m3 |
| 气田天然气 |  |  | 35544(8500 kcal) kJ/m3 | 1.2143 kgce/m3 |
| 煤矿瓦斯气 |  |  | 14636～16726(3500～4000 kcal) kJ/m3 | 0.5000～0.5714 kgce/m3 |
| 焦炉煤气 |  |  | 16726～17081(4000～4300 kcal) kJ/m3 | 0.5714～0.6143 kgce/m3 |
| 其他 煤气 | a.发生炉煤气 |  | 5227(1250 kcal) kJ/m3 | 0.1786 kgce/m3 |
|  | b.焦碳制气 |  | 16308(3900 kcal) kJ/m3 | 0.5571 kgce/m3 |
|  | c.压力气化煤气 |  | 15054(3600 kcal) kJ/m3 | 0.5143 kgce/m3 |
|  | d.水煤气 |  | 10454(2500 kcal) kJ/m3 | 0.3571 kgce/m3 |
| 氢气 |  |  | 10802（2580 kcal）kJ/Nm3 | 0.3686 kgce/m3 |
| 热力(当量) |  |  | － | 0.03412kgce/MJ (0.14286kgce/103kcal) |
| 电力(当量) |  |  | 3601(860 kcal) kJ/kW•h | 0.1229kgce/kW•h |